ПЕ+ПП ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PRAGNUM ИЛИ ПОДОБЕН ЗА ПОЛАГАНЕ ПО МОРСКОТО ДЪНО

- Предназначение съгласно действащи „Норми за проектиране на Канализационни системи”: термопластична канализационна система за гравитационно отвеждане на води от битова, производствена или дъждовна канализация.

- Суровина, използвана за изработката на продукта: първична сертифицирана от независима инстанция

- Технология на производство:  екструзиoнен метод, при който около разглобяем стоманен шпиндел се навива профил - спираловиден тип тръби

- Начин на свързване: чрез  елетрофузионно заваряване, съгласно DVS 2207

- Муфа: екструдирана, с интегрирана в нея медна жица позволяваща електрофузионно заваряване - неразделна част от всяка една тръба

- Материал на тръбата: PE100 /полиетилен 100/ + PP-B

- Профил на тръбата: спираловиден (оребрен) с гладка вътрешна (компактна) тръба от РЕ100 подсилена с РР гофрирани тръби по EN 13476-3, тип В.

- Ефективна дължина на тръбата без муфата: 6м

- Описание на продукта: спираловидно оребрена канализационна тръба допълнително затежнена посредством напълване на спиралата с инжектиран бетон (патентована технология).

- Номинална твърдост (коравина на пръстена) SN: съгласно изчисленията на проектанта – без ограничение в съответствие с EN ISO 9969

- Гъвкавост на пръстена ≤6%:

- Водоплътност на връзките: предоставяне на тест протокол от изпитване на водно налягане 2 бара и на вакуум -1бар.

- Номинален диаметър DN: ID (вътрешен диаметър) – oт DN/ID 300 до DN/ID 1600 през 100 mm,  DN/ID 1800 и DN/ID 2000mm.

- Система:  пълна система - тръби, фасонни части, ревизионни шахти.

- Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт DIN 16961:да

- Стандарт: DIN 16961 за тръбите, на ATV127 и ISO 9699 за статическите размери изчисления, на АТV А110 за хидравличните размери и изчисления, на DIN1610 за тръбопроводни инсталации и на DVS 2207 за свързването на тръбите чрез заваряване.

- Действащ софтуер, съгласно стандартите за продукта и начина на полагане, за хидравлични и статични изчисления на канализационната тръба: да

- Производство: съгласно ISO 9001

- Патент № PCT/HR2013/000020