СПИРАЛНО НАВИТИ PE+PP ТРЪБНИ СИСТЕМИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНА КАНАЛИЗАЦИЯ ТИП PRAGNUM ИЛИ ПОДОБЕН

- Предназначение  съгласно действащата „Наредба № РД-02-20-8 от 17 май 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи“.

- Описание на продукта - спирално навита термопластична канализационна тръба с оребрена външна и гладка вътрешна повърхност от PE (полиетилен) + PP (полипропилен) съгласно EN13476-3 и DIN16961.

- Система за контрол на качеството на вложените в строителството материали: Знак за качество на БАВ или еквивалент. Във връзка с осъществявания от БАВ контрол на качеството на материалите се предвиждат изземвания на пробни тела тръби от строителната площадка. Изземването на пробните тела ще се осъществява без предварително предупреждение и за сметка на фирмата производител (неин представител) на иззетите материали.

- Суровина, използвана за изработката на продукта - първична сертифицирана от независима инстанция.

- Технология на производство – спирално навиване и термично сплавяване на горещо екструдиран профил около стоманен цилиндър.

- Муфа, неразделна част от тръбата с интегрирана медна жица позволяваща електрофузионно заваряване.

- Начин на свързване - чрез  елетрофузионно заваряване, съгласно DVS 2207.

- Материал на тръбата - PE (полиетилен) + PP (полипропилен).

- Ефективна стандартна дължина на тръбата без муфата - 6м.

- Номинална твърдост (коравина на пръстена) SN≥8 kN/m2.

- Гъвкавост на пръстена ≥30%, предоставяне на тест протокол от изпитване.

- Водоплътност на връзките - предоставяне на тест протокол от изпитване, тествана при налягане 0.5 bar и при вакуум -0.3 bar.

- Номинален диаметър ID (вътрешен диаметър) - ID700, ID900, ID1100, ID1200, ID1300, ID1400, ID1500, ID1600, ID1800, ID2000, ID2200, ID2500, ID2800, ID3000.

- Система -  пълна система от тръби, фасонни части и ревизионни шахти.

- Четлива и трайна маркировка съгласно стандарт EN13476-3 и DIN 16961.

- Стандарти - EN13476-3 и DIN 16961 за тръбите, на ATV127 и ISO 9699 за статическите размери изчисления, на АТV А110 за хидравличните размери и изчисления, на DIN1610 за тръбопроводни инсталации и на DVS 2207 за свързването на тръбите чрез заваряване.

- Софтуер за хидравлични (АТV А110) и статични (ATV127) изчисления  на канализационни тръби.

- Техническа спецификация: